| 序号 | 名称 | 规格 | 招标数量（吨，预计使用量） | 技术标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白刚玉 | 1-3mm | 120 | Al2O3≥98%、Fe2O3≤0.3%；H20≤0.5%、体密≥3.8g/cm3、粒度合格率≥85%,吨袋包装。 |
|  |  | 0-1mm |  | Al2O3≥98%、Fe2O3≤0.3%；H20≤0.5%、体密≥3.8g/cm3、粒度合格率≥85%,吨袋包装。 |
|  |  | 325目 |  | Al2O3≥98%、Fe2O3≤0.3%；H20≤0.5%、体密≥3.8g/cm3、粒度合格率≥85%,吨袋包装。 |
| 2 | 刚玉渣 | 5-10mm | 220 | Al2O3≥50% ；H20≤0.5% 、粒度合格率≥90%；吨袋包装。 |
|  |  | 2-5mm |  | Al2O3≥50% ；H20≤0.5% 、粒度合格率≥90%；吨袋包装。 |
|  |  | 0-2mm |  | Al2O3≥50% ；H20≤0.5% 、粒度合格率≥90%；吨袋包装。 |
| 3 | 高铝水泥 | CA-70 | 10 | 赛卡71；CA-70 25kg/袋。 |
| 4 | 防爆纤维 |  | 0.50 | 材质：聚丙烯，外观：白色，比量：0.9-0.92，熔点：155-162℃，酌减量：100%，含水量≤5%，细度：10-18旦尼尔，长度：4-6mm。25kg/袋。 |
| 5 | 电熔镁粉 | 180目 | 10 | MgO≥97%、SiO2≤1.5%，H20≤0.5% ；CaO≤1.5%，；粒度-180目，合格率≥85%，吨袋包装。 |
| 6 | 硅尘粉 | 200目 | 10 | SiO2≥90%,H20≤0.5%,粒度合格率≥90%。包装：25kg/袋。 |
| 7 | 烧结镁粉 | 180目 | 30 | MgO≥90%、SiO2≤4%、CaO≤2.4%；H20≤0.5%，粒度：-180目，合格率≥85%；吨袋包装。 |
| 8 | 粘土 | 180目 | 60 | SiO2：50%-70%、H20≤4% 、CaO≤1%；粒度合格率≥90%；吨袋包装。 |
| 9 | 石灰石 | 0-5mm | 500 | CaO≥50%、H2O≤2%；粒度合格率≥90%。吨袋包装。 |
| 10 | 精炼渣结合剂 | 180目 | 35 | 功能验收。PH值6-8，满足客户使用要求；包装要求：小袋外套吨袋（储存时间达到两个月以上），小袋包装的重量在满足上述原料性能前提下，根据实际添加比例计算，每小袋误差±0.2kg以内。 |
| 11 | 铸余渣 | 0-3mm | 820 | 粒度合格率≥90%。吨袋包装。 |
| 12 | 冶炼贫渣 | 0-2mm | 550 | Al2O3≥55%、MgO≤12%；H20≤0.5% 、粒度合格率≥90%；吨袋包装。 |
| 13 | 未煅烧镁橄榄砂 | （0-1mm；1-3mm） | 95 | 酌减≤3.5%、SiO2＜41%、Fe2O3＜11%、MgO＞41.1%；粒度合格率≥85%。吨袋包装。 |
| 14 | 镁碳砖粉 | （0-10mm） | 20 | MgO+C≥85%。吨袋包装。 |
| 15 | 氧化铝空心球 | （1-3mm，2-3mm） | 6 | 耐火度：1800℃,Al2O3≥98%,粒度合格率≥90%，吨袋包装。 |
| 16 | 烧结莫来石 | （1-3mm,0-1mm,180目） | 44 | Al2O3≥70%、SiO2≥20%，体积密度;3.16g/cm3,耐火度：1800℃，粒度合格率≥90%，吨袋包装。 |
| 17 | 废镁铬砖粉 | 180目 | 50 | 粒度合格率≥90%，吨袋包装。 |
| 18 | 钠基膨润土 | 200目 | 20 | 蒙脱石60-88%，体积密度≥1.6g/cm3，Na2O≥1.28%,水分≤8%。 |
| 19 | 硼砂 |  | 2 | 执行GB/T 537-2009国家标准。 |