附件

镁、铌、钽、硅质原料、膨润土和芒硝等矿产资源

合理开发利用“三率”最低指标要求（试行）

矿产资源合理开发利用“三率”指标是指矿山开采回采率、选矿回收率和综合利用率等三项指标①，是评价矿山企业开发利用矿产资源效果的主要指标。经研究，确定镁、铌、钽、硅质原料、膨润土和芒硝等矿产资源合理开发利用“三率”最低指标要求如下：

一、镁(炼镁白云岩)

（一）开采回采率。

1.露天开采。

露天矿山开采回采率不低于92%。

2.地下开采。

地下矿山开采回采率不低于60%。

（二）选矿回收率、综合利用率。

镁(炼镁白云岩)矿无需选矿且无共伴生矿产，故不设定选矿回收率和综合利用率指标要求。

二、铌钽矿

注：① “三率”指标定义及其计算方法参见《矿产资源综合利用技术指标及其计算方法》（DZ/T0272-2015）。

（一）开采回采率。

1.露天开采。

铌钽矿露天开采回采率不低于95%，矿体形态变化大、矿体薄、矿岩稳固性差的矿山开采回采率不低于92%。

2.地下开采。

地下矿山开采开采回采率不低于70%。

（二）选矿回收率。

根据矿石品位不同，铌钽矿选矿回收率最低指标要求分别为28%-48%（详见下表）。

铌钽矿选矿回收率的最低指标要求

| 钽+铌品位 | ≥0.0350 | 0.0210≤品位<0.0350 | 0.0180≤品位＜0.0210 | 0.0130≤品位＜0.0180 | ＜0.0130 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 选矿回收率% | 48 | 40 | 35 | 30 | 28 |

（三）共伴生矿产综合利用率。

铌钽矿中常伴生有钨、锂、铷、铯、铍等有用组分，鼓励矿山企业综合利用有用组分。当综合回收金属锂时，其综合利用率不低于28%。

三、硅质原料（石英岩、砂岩、脉石英、天然石英砂）（一）开采回采率。

1.露天开采。

（1） 石英砂岩≥95%

（2） 石英岩≥95%

（3） 脉石英≥73%

（4） 天然石英砂≥95%

2.地下开采。

硅质原料中仅有石英岩和脉石英矿山部分采用地下开采，故仅设石英岩和脉石英地下开采回采率指标。

（1）石英岩≥80%

（2）脉石英≥70%

（二）选矿回收率。

1. 石英砂岩≥75%

2. 石英岩≥65%

3. 脉石英≥60%

4. 天然石英砂≥75%

（三）尾矿综合利用率。

1. 石英砂岩≥50%

2. 石英岩≥50%

3. 脉石英≥70%

4. 天然石英砂≥50%

四、膨润土

（一）开采回采率。

1、露天开采。

开采回采率≥90%

2、地下开采。

开采回采率≥70%

（二）选矿回收率。

矿山企业开发利用膨润土矿产时，鼓励膨润土分级开采、分级利用，其选矿回收率≥90%

（三）综合利用率。

尾矿综合利用率≥80%

五、芒硝

（一）开采回采率。

露天矿山：不低于85%；

地下矿山：采用硐室水溶法不低于70%；

采用钻井水溶法矿区开采回采率不低于20%。

（二）选矿回收率。

目前，芒硝矿开采后直接化工加工，无选矿，故不设选矿回收率指标。

（三）共伴生矿产综合利用率。

伴生盐矿资源综合利用率不低于21%。