附件1：

产能换算表

| 菱镁矿浮选 |
| --- |
| 主体设备 | 设备规格 | 产能 （吨/年，矿石处理量） |
| 浮选线 | 4-6立方米浮选机 | 100000吨 |
|  | 8-10立方米浮选机 | 200000吨 |
|  | 16立方米浮选机 | 500000吨 |
|  | 32立方米浮选机 | 1000000吨 |

| 轻烧氧化镁 |
| --- |
| 主体设备 | 设备规格 | 产能 （吨/年） |
| 轻烧反射窑 | 有效容积30立方米： 外部尺寸（长×宽×高）= 5米×5米×（6-7）米 | 7500 |
|  | 有效容积60立方米： 外部尺寸（长×宽×高）= 6米×6米×（6-7）米 | 10000 |
| 悬浮炉 | 供热量：105-130万大卡/天 | 50000 |
|  | 供热量：210-260万大卡/天 | 100000 |
|  | 供热量：315-390万大卡/天 | 150000 |

*长×宽×高尺寸为窑炉主体外墙尺寸（不包括进、出料装置），高度为从炉条上沿或观察孔到炉顶尺寸

| 电熔镁砂 |
| --- |
| 主体设备 | 设备规格 （变压器额定容量） | 产能 （吨/年，单炉） |
| 变压器 | 1800KVA | 2000 |
|  | 3150KVA | 3500 |
|  | 4000KVA | 4500 |
|  | 5000KVA | 5500 |
|  | 6300KVA | 7500 |

| 烧结镁砂（重烧镁砂、中档镁砂、高纯镁砂） |
| --- |
| 主体设备 | 设备规格 | 产能 （吨/年） |
| 竖窑 | 普通竖窑（重烧镁砂）有效容积60立方米：外径4.5米，高15-20米，无出料机 | 10000 |
|  | 大型机械化竖窑（中档镁砂）有效容积80立方米：外径5米，高15-20米；高17.5米，有出料机 | 50000 |
|  | 大型机械化竖窑（高纯镁砂）有效容积80立方米：外径5米，高15-20米，高17.5米，有出料机 | 50000 |

*尺寸为窑炉主体尺寸（不包括进、出料装置）

注：1．回转窑、多层炉等特殊情况需组织专家核定。

2．年工作日按300天计算。

3．产能换算表仅用于此办法中退出产能规模的确定。

4．设备规格在表中标准值两档之间的，按插值法测算。插值法公式：

产能X为所求待核定设备规格对应的产能，设备规格X为待核定设备的规格。设备规格N、设备规格N+1、产能N、产能N+1为表中所列标准值，标准值为区间的，计算时取中间值。