《绿色设计产品评价技术规范  镁碳砖》

编制说明

标准编制组

2023年9月

目录

一、任务来源及编制背景	1

1.1任务来源	1

1.2 背景和意义	1

二、工作简况	2

三、编制原则及标准的主要技术内容说明	3

3.1本标准的编制原则	3

3.2标准的主要内容及说明	4

四、主要验证情况分析	21

五、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况	28

六、标准中涉及专利情况	30

七、采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况	30

八、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性	30

九、重大分歧意见的处理经过和依据	30

十、标准性质的建议说明	30

十一、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过度办法、实施日期等）	30

十二、废止现行相关标准的建议	31

十三、其它应予说明的事项	31

一、任务来源及编制背景

1.1任务来源

为更好的贯彻落实《中国制造2025》，加快实施绿色制造工程，构建绿色制造体系，结合《工业和信息化部办公厅关于开展绿色制造体系建设的通知》（工信厅节函〔2016〕586号）要求，在“十三五”期间，以化工、特色轻工、有色、装备制造、建材、纺织、新能源、医药、电子信息行业为重点领域，推广应用绿色制造技术，提升绿色制造水平，构建化工产业绿色制造体系。同时，根据《“十四五”工业绿色发展规划》要求，要“强化全生命周期理念，全方位全过程推行工业产品绿色设计。在生态环境影响大、产品涉及面广、产业关联度高的行业，创建绿色设计示范企业，探索行业绿色设计路径，带动产业链、供应链绿色协同提升。构建基于大数据和云计算等技术的绿色设计平台，强化绿色设计与绿色制造协同关键技术供给，加大绿色设计应用。聚焦绿色属性突出、消费量大的工业产品，制定绿色设计评价标准，完善标准采信机制。引导企业采取自我声明或自愿认证的方式，开展绿色设计评价”。

根据中国耐火材料行业协会文件《关于下达2022年第一批（总七批）耐火材料团体标准制定计划的通知》（中耐协[2022]12号），《绿色设计产品评价技术规范 镁碳砖》（计划编号202201）作为中国耐火材料行业协会团体标准立项，编制工作由北京国建联信认证中心有限公司等单位负责。

1.2 背景和意义

随着我国经济建设的调整发展，特别是城市化进程的加快，资源能源消耗加剧，建筑能耗持续攀升，环境污染和生态破坏日益严重，引起了国家的高度关注。党的十八大报告提出“大力推进生态文明建设”，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念是应对我国能源生态严峻形势的政策指南。《中国制造2025》、《绿色制造工程实施指南（2016-2020年）》，提出坚持“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本”的基本方针。2015年，习近平总书记提出了“供给侧结构性改革”重大目标，要求用改革的办法推进结构调整，矫正资源配置扭曲，扩大有效供给，提高全要素生产率，促进经济社会持续、健康发展。而大力发展绿色产品，促进消费模式转变，正是供给侧改革的关键。且根据《“十四五”工业绿色发展规划》要求，要“强化全生命周期理念，全方位全过程推行工业产品绿色设计。在生态环境影响大、产品涉及面广、产业关联度高的行业，创建绿色设计示范企业，探索行业绿色设计路径，带动产业链、供应链绿色协同提升。构建基于大数据和云计算等技术的绿色设计平台，强化绿色设计与绿色制造协同关键技术供给，加大绿色设计应用。聚焦绿色属性突出、消费量大的工业产品，制定绿色设计评价标准，完善标准采信机制。引导企业采取自我声明或自愿认证的方式，开展绿色设计评价”，再一次强调了“十四五”期间要继续加强落实绿色制造与绿色设计工作。

因此，为落实供给侧结构性改革要求，以促进全产业链和产品全生命周期绿色发展为目的，工信部开展了以企业为建设主体，以公开透明的第三方评价机制和标准体系为基础，以绿色工厂、绿色产品、绿色园区、绿色供应链为的主要内容的绿色制造体系建设工作。工信部提出要全面统筹推进绿色制造体系建设，2020年，绿色制造体系完成初步建立，绿色制造相关标准体系和评价体系基本建成，在重点行业出台100项绿色设计产品评价标准的建设目标。2022年2月1日，JC/T 2644《绿色设计产品评价技术规范 镁铝尖晶石质耐火制品》和JC/T  2645《绿色设计产品评价技术规范 高铝质耐火制品》正式实施，作为耐火材料行业目前仅有的两项绿色设计评价标准成为了耐火材料及耐火制品的绿色设计发展的良好开端。

经过多年的高速发展，我国已经成长为全球最大的耐火材料生产国，耐火材料产量占到全球的一半以上。2021年行业耐火制品产量总体保持稳定，按协会同口径统计，全国耐火材料制品产量2402.67万吨，同比降低3.04%。其中致密定形耐火制品1320.51万吨，同比降低3.68%；保温隔热耐火制品60.98万吨，同比降低1.98%；不定形耐火制品1021.18万吨，同比降低2.26%。2022年，全国耐火材料制品产量2301.00万吨，同比降低4.23%。其中致密定形耐火制品1261.10万吨，同比降低4.50%；保温隔热耐火制品56.78万吨，同比降低6.89%；不定形耐火制品983.11万吨，同比降低3.73%。虽近两年产量有小幅下降，但行业内仍然存在着产能过剩、企业集中度底，产品质量落后等问题，始终制约着行业整体向高质量发展的步伐。

从高质量发展的要求出发，耐火材料行业亟需突破绿色发展瓶颈，促进行业整体去产能、补短板、增效益工作的开展。镁碳砖作为生产工艺成熟、能耗、环境影响较明显的一类传统耐火制品，选择其作为突破口制定绿色设计产品评价标准，编制《绿色设计产品评价技术规范  镁碳砖》，旨在依据《生态设计产品评价通则》（GB/T 32161），采用产品全生命周期绿色管理理念，重点从资源、能源、环境和产品品质四个方面选取表征镁碳砖产品全生命周期绿色程度的评价指标，并规定其生命周期评价报告编制方法，具有以下作用和意义：

（1）目前，我国尚无针对镁碳砖产品的绿色设计产品评价技术规范，镁碳砖绿色设计产品缺乏统一的定义和标准。本标准的制定，将统一我国镁碳砖绿色设计产品的定义和指标体系要求；

（2）本标准为开展镁碳砖的绿色设计产品评价提供了技术依据，将镁碳砖产品纳入了绿色设计产品评价范围，扩充了耐火材料绿色设计产品目录；

（3）通过开展镁碳砖绿色设计产品的评价工作，将促使科研院所、生产企业在产品设计开发阶段系统考虑原材料选用、生产、销售、使用、回收、处理等各个环节对资源环境造成的影响，从而显著降低产品能耗物耗、污染物和温室气体排放，助力于《“十四五”工业绿色发展规划》及“碳达峰碳中和”目标的实现。

二、工作简况

本标准遵循生命周期的基本指导思想，在广泛收集国内外镁碳砖行业环境保护、清洁生产相关的政策、法律法规、技术导则、标准等文献，选择典型企业开展系统深入地实地调研，结合我国镁碳砖环保的现状，进行全面系统研究的基础上，完成了本标准征求意见稿的撰写。该标准给出了绿色镁碳砖的基本要求、评价指标体系框架、生命周期评价要求、评价方法。具体编制过程如下：

2022年4月，中国耐火材料行业协会下达《绿色设计产品评价技术规范 镁碳砖》建材行业标准制订计划，计划编号202201。

2022年6月，由北京国建联信认证中心组织召开标准编制工作启动会，确定标准编制组，由北京国建联信认证中心有限公司、建材工业质量认证管理中心等单位主要负责标准文本编写工作，并在会上就编制组建立情况、草案编制情况、行业调研需求及计划向中国耐火材料行业进行了详细的介绍与汇报；

2022年7月-10月，完成第一轮行业调研，搜集并分析了相关数据，根据调研结果初步确定了镁碳砖评价指标内容及生命周期评价方法；

2022年11月-2023年7月，根据初步确定的镁碳砖评价指标内容及生命周期评价方法，定向征集镁碳砖生产企业意见，并同时开展第二轮行业调研；

2023年8月30日，根据两轮调研结果，由中国耐火材料行业协会组织，标准主要起草单位及参与起草单位于山东济南开展“《绿色设计产品评价技术规范 镁碳砖》专题研讨会”，会上就标准文本进行了充分研讨与修改；

2023年9月，根据研讨会专家意见，标准编制组对标准文本进行进一步修改，形成标准征求意见稿，向中国耐火材料行业协会提出标准征求意见申请；

三、编制原则及标准的主要技术内容说明

3.1本标准的编制原则

遵循标准编制先进性、科学性、一致性和可行性的原则。在编制过程中，以GB/T 32161-2015 《生态设计产品评价通则》为依据，以GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》为指导，在符合国家现行法律、法规以及镁碳砖行业政策要求的前提下，结合《绿色制造工程实施指南（2016-2020年）》、《工业绿色发展规划（2016-2020年）》、《原材料工业质量提升三年行动方案（2018-2020年）》、《“十四五”工业绿色发展规划》等政策制定的相关目标，参考国内外相关标准，广泛调研国内相关行业企业实际生产情况，综合考虑镁碳砖产品行业当前水平与发展趋势，从产品生命周期的角度，对镁碳砖绿色设计做出了详细的规定。

依据生命周期评价方法，考虑到镁碳砖产品的整个生命周期，从设计开发、原材料获取、生产、包装、运输、使用及废弃后回收处理等阶段，深入分析各阶段的资源消耗、生态环境、人体健康影响因素，选取不同阶段的典型指标构成评价指标体系。

本标准在满足评价指标体系要求的基础上，采用生命周期评价方法，开展生命周期清单分析，进行生命周期影响评价，将环境影响评价结果作为产品生态设计评价的重要参考依据，以体现标准的系统性、科学性和可操作性。

3.2标准的主要内容及说明

3.2.1 范围

本文件规定了镁碳砖绿色设计产品的术语和定义、评价流程、评价要求、产品生命周期评价报告编制方法、判定及标识。

本文件适用于镁碳砖的绿色设计产品评价。

3.2.2 术语和定义

在充分考虑本标准适用范围以及参考其他相关标准定义的基础上给出本标准的术语和定义。

参考国家现行相关标准，对绿色设计、绿色设计产品等关键性术语作相关定义。

3.2.3 评价流程

本文件依据GB/T 32161-2015 《生态设计产品评价通则》规定的绿色设计产品评价流程，制定了镁碳砖绿色设计产品评价的固定流程。如图1。

图1 镁碳砖绿色设计产品评价流程

绿色设计产品评价主要分为指标评价和生命周期评价两部分，其中指标评价为符合性评价，产品需首先满足标准规定的基本要求和评价指标要求，在此基础上提供产品生命周期评价报告，三者同时满足，则可判定为绿色设计产品。

3.2.4主要技术指标

3.2.4.1 基本要求

首先企业需满足以下基本条件，基本要求涵盖企业污染物排放、清洁生产水平、工艺技术、管理体系、能源计量器具配置、法律法规满足程度和产品基本性能等要求，如下所示：

1）5.1.1首先对生产企业合法合规性提出要求：生产企业应符合国家和地方相关环境保护法律法规，污染物排放应满足适用的国家和地方污染物排放标准要求，污染物排放总量满足排污许可证要求，近3年无重大安全、质量和环境污染事故。

2）5.1.2工信部2014年提出了《耐火材料行业规范条件》，耐火材料生产企业应首先满足该规范条件要求：生产企业应满足工业和信息化部公告的《耐火材料行业规范条件（2014年本）》要求。

3）5.1.3耐火材料生产过程中会产生一般固体废物和危险废物，其收集、贮存、处置应符合国家强制标准要求：一般固体废物的收集、贮存、处置应符合GB 18599的相关规定。危险废物的贮存应符合GB 18597的相关规定，工厂无法自行处理的一般工业固体废物应转交给具备相应能力的处理厂进行处理。危险废物应转交给具备相应资质的处理厂进行处理，并建立处置和转移的追溯机制。

4）5.1.4从绿色发展角度出发，淘汰落后产能，优化产业结构，对企业生产技术、装备、工业提出要求：生产企业宜采用国家鼓励的先进技术工艺，不应采用如《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）等文件中淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。

5）5.1.5从企业管理规范性的角度出发，生产企业应保证产品质量、生产环境、职业卫生安全、能源消耗方面的规范及有效管理：企业应按照GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 45001和GB/T 23331建立并有效运行质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系和能源管理体系，且应通过第三方体系认证。

6）5.1.6从绿色发展角度出发，为实现资源能源节约与环境保护，企业应依据国家强制性及推荐性标准要求，配备资源能源计量器具，对于有污染物排放的企业，应按相关要求配备污染物监测设备：生产企业应按照GB/T 24851和GB 17167配备能源计量器具，按照GB 24789配备水计量器具，并根据环保法律法规和标准要求配置污染物污染物检测和在线监测设备。

7）5.1.7绿色设计产品在实现环保设计绿色设计的同时，产品性能应满足相关标准要求：产品基本性能应符合GB/T 22589、T/ACRI 0009、T/ACRI 0010、T/ACRI 0011等国家、行业或团体标准要求，同时考虑到耐火材料产品的定制化需求，也可以供需双方约定的使用要求作为考核要求。

3.2.4.2 资源属性

资源属性从生产过程产生的固体废弃物的回收利用率、生产废水回收利用率方面提出指标要求，具体见下表。

表3-1 资源属性相关指标

| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 基准值 | 判定依据 | 所属生命周期阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源属性 | 不合格产品回收利用率 | % | ≥96 | 依据A.1计算 | 产品生产 |
|  | 工业废水回收利用率 | % | 100 | 依据A.2计算 | 产品生产 |

本标准主要涉及产品的资源属性问题主要是生产过程产生的不合格产品回收利用率及生产废水回收利用率。这两方面内容涵盖了耐火材料生产的两种主要的资源，即生产原料和水资源，可以科学的评价产品的资源属性。

对于耐火材料生产而言，生产不合格品往往是指在成型、干燥过程中出现瑕疵、尺寸偏差等问题的半成品，或在烧成后出现尺寸不符合生产标准的成品。耐火材料最重要的属性是耐高温性能，而耐高温性能是由产品的化学组成决定的，虽然生产的不合格半成品、成品在外观、物理性能上有瑕疵，但是其化学组成满足产品的设计要求，因而都能作为产品的原料继续使用。经调研，发现在本方面，企业出于资源综合利用和节约成本的考虑，多数都会将其经过处理后，以合理的工艺投入再生产，且普遍可实现全部回用，但考虑到企业在不合格品贮存过程中可能会产生部分损失及少量固体废物可能收到环境污染无法回用等方面，将该指标要求基准值设置为96%。

生产废水回收利用率方面，耐火材料生产企业涉及的用水量较少，工业用水大部分为循环冷却水，产生的工业废水较少。经调研，目前镁碳砖生产企业对产生的工业废水均实现处理后回用，无废水外排迹象，工业废水回用率均可达到100%，因此该指标要求企业工业废水回收利用率基准值设置为100%。

3.2.4.3 能源属性

能源属性从单位产品综合能耗提出指标要求，具体见下表。

表3-2能源属性相关指标

| 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 | 基准值 | 判定依据 | 所属生命周期阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 能源属性 | 单位产品能耗 | 未实现全流程自动化 | kgce/t | 30 | 按照YB/T 4894计算 | 产品生产 |
|  |  | 实现全流程自动化 |  | 35 |  | 产品生产 |

产品的能源属性主要是指生产过程中的单位产品能耗。本标准的产品能耗主要指的统计报告期内，每生产1吨合格镁碳砖，扣除回收的能源量后实际消耗的各种能源总量。

能源属性是绿色设计产品的主要指标，直接反映产品的能耗水平。耐火材料生产过程中，不仅包括最重要、能源消耗最高的烧成阶段能耗，也包括成型、运输、包装等相关辅助能耗。通过单位产品的能耗对标，可以直接评价产品的能耗先进性。

镁碳砖单位产品能耗指标参考YB/T 4894-2021 《镁质耐火制品单位产品能源消耗限额》表1中镁（铝）碳砖1级能耗指标要求，而根据标准编制组对行业主要生产企业的调研情况以及对YB/T 4894编制情况的了解分析，该1级指标主要为自动化水平较低的生产企业所能达到的先进水平，随着企业生产自动化水平的提升，单位产品能耗将随之升高。因此单位产品能耗指标根据企业自动化水平进行区别考核，对未实现全流程自动化的的镁碳砖生产企业，单位产品能耗要求不高于30kgce/t，实现全流程自动化的镁碳砖生产企业，单位产品能耗要求不高于35kgce/t。

3.2.4.4 环境属性

环境属性从有组织大气污染物排放量方面提出指标要求，具体见下表。

表3-3  环境属性相关指标

| 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 | 基准值 | 判定依据 | 所属生命周期阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境属性 | 有组织大气污染物排放量 | 颗粒物 | mg/m3 | ≤10 | 按照GB/T 16157、GB/T 15432、HJ 836、HJ/T 56、HJ/T 57、HJ 629、HJ/T 42、HJ/T 43、HJ 692、HJ 693检测并提供检测报告 | 产品生产 |
|  |  | 二氧化硫 |  | ≤50 |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  | ≤100 |  |  |
| 注：有组织大气污染物排放量的基准氧含量取18%。 |  |  |  |  |  |  |

本标准主要从有组织大气污染物排放量方面提出指标要求。

企业的有组织大气污染物排放量指标判定依据参照团体标准T/ACRI 006耐火材料工业大气污染物排放标准制定，标准主要限定了颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放浓度，在地方环境部门对于耐火材料生产企业的要求来看，其主要要求指标也是此三项排放因素，因而本标准也采用这三个指标作为判定依据。

本标准还参照河南省DB41/1066工业炉窑大气污染物排放标准中耐火材料工业干燥及烧成窑的要求和山东省DB37/2373 建材工业大气污染排放标准中新建企业大气污染限制中耐火材料企业在重点控制区域的要求。其中，DB41/1066标准中对于耐火材料工业干燥及烧成窑和DB37/2373标准中对于新建耐火材料干燥窑及烧成窑炉的有组织大气污染物排放的浓度要求限制均为颗粒物不高于10 mg/m3，二氧化硫不高于50 mg/m3，氮氧化为不高于100mg/m3，相较于T/ACRI 006耐火材料工业大气污染物排放标准中颗粒物不高于50 mg/m3，二氧化硫不高于100mg/m3，氮氧化为不高于300mg/m3（烧成温度1400-1700℃）的标准要严格。同时地方标准也具备一定的强制性，排污不达标的企业，会被强制关停，而排污水平达不到先进的企业，在重污染天气下也必须限产。因而本标准采用较严格的地方标准排放数值。本标准将三种污染物排放限制的基准值设置为颗粒物10mg/m3、二氧化硫50mg/m3、氮氧化物100mg/m3。

3.2.3.4 产品属性

广泛征集行业内镁碳砖生产企业的生产现状，现阶段各企业镁碳砖生产主要的产品执行标准有GB/T 22589 《镁碳砖》、T/ACRI 0009 《钢包用镁碳砖》、T/ACRI 0010 《炼钢转炉用镁碳砖》、T/ACRI 0011 《超高功率电弧炉用镁碳砖》，跟关键的由于镁碳砖产品存在一定的定制化属性，仍有大部分订单的产品标准以客户需求为主，因此本标准未对镁碳砖绿色设计产品提出产品属性要求。对镁碳砖产品质量的要求主要体现在本标准第五章评价要求的“5.1.7 产品性能应符合GB/T 22589、T/ACRI 0009、T/ACRI 0010、T/ACRI 0011等国家、行业或团体标准要求，或满足供需双方约定的使用要求”。

3.2.5 产品生命周期评价报告编制方法

生命周期评价报告中应包含两部分内容，第一部分为基本信息部分，基本信息部分里应提供报告信息、申请者信息、评估对象信息、采用的标准信息等基本信息，其中报告信息包括报告编号、编制人员、审核人员、发布日期等，申请者信息包括公司全称、统一社会信用代码、地址、联系人、联系方式等。同时在报告中也应标注产品的主要技术参数，如产品名称、牌号等。

第二部分为符合性评价部分，该部分需要在报告中提供对基本要求和评价指标要求的符合性情况，并提供所有评价指标报告期与基期改进情况的说明。其中报告期为当前评价的年份，一般是指产品参与评价年份的上一年；基期为一个对照年份，一般比报告期提前一年。

附录B中提供了编制生命周期评价报告的方法和流程。主要包括评价对象及工具、生命周期清单分析、生命周期影响评价和绿色设计改进方案。

报告的最后需要依据基本要求、评价指标、生命周期评价报告以及改进方案得出该种产品是否是绿色设计产品的初步结论。此外，还需要提供产品主要原材料清单、产品工艺流程图以及各单元过程的数据收集表等资料来证明核查过程的来源和依据。

3.2.6判定及标识

同时满足基本要求、评价指标要求以及提供产品生命周期评价报告三项要求的产品可判定为绿色设计产品：判定为绿色设计产品的可按照 GB/T32162的要求粘贴标识，可以各种形式进行相关信息自我声明，声明内容应包括但不限于基本要求、评价指标的要求，但需要提供相关的符合有关要求的验证说明材料。

3.2.7 附录A

附录A为规范性附录，是评价指标要求中的部分指标计算方法。

3.2.8 附录B

附录B为资料性附录，是镁碳砖产品编制生命周期评价报告的方法和依据。附录B依据GB/T 32161-2015《生态设计产品评价通则》和GB/T 24040《环境管理+生命周期评价原则与框架》编制而成，包括目的和范围的确定、生命周期清单分析、生命周期影响评价及生命周期解释和报告阶段。

3.2.8.1 总则

总则给出了依据本标准进行生命周期评价时的总体要求。

3.2.8.2 目的和范围的确定

目的与范围的确定是生命周期评价中的第一步，也是至为重要的一步，其重要性在于它决定为何要进行某项生命周期评价（包括对其结果的应用意图），并表述所要研究的系统和数据类型。

（1）目的

GB/T 24040中要求，研究目的中须明确陈述其应用意图，开展该项研究的理由以及它的使用对象。因此本标准的目的为通过评价镁碳砖全生命周期的环境影响大小，提出绿色设计或生态化改进方案，从而可为提升和改善镁碳砖的绿色设计提供依据。使用对象为镁碳砖的生产商。

（2）范围

研究范围依据目的确定，需要分析的因素主要有：研究范围的修改及论证、功能、功能单位、系统边界、数据类型、输入输出初步选择准则、数据质量要求等。据此，本标准将功能单位定义为可测量的生产1吨（t）镁碳砖，来为输入和输出提供参照基准，以保证结果的可比性。

（3）系统边界

确定系统边界，即确定要纳入到模型化系统的单元过程。在理想情况下，建立产品系统的模型时，应使其边界上的输入和输出均为基本流。镁碳砖产品全生命周期可划分为原材料获取、能源获取、运输、产品生产、产品使用以及回收再利用等过程，其中各部分具体内容如下：

- 原材料获取：产品生产过程中消耗的主要原材料的开采及生产过程；

- 能源获取：所用天然气、燃煤、汽油、燃料油、电力等能源的开采及生产过程；

- 运输：主要原材料及能源的运输过程；

- 产品生产：产品生产所涵盖的全部工序。

- 产品使用：产品出厂后的运输、使用与维护过程；

- 回收再利用：产品报废、回收、循环利用与最终处置过程。

由于镁碳砖产品是非终端消费品，其使用、废弃和回收过程的环境影响难以获取，故本标准界定的系统边界为“从摇篮到大门”的生命周期过程，即包括但不限于原材料、能源的获取，运输、产品生产。

（4）数据取舍原则

数据质量要求是生命周期评价可信度的保障。这里的数据是指在评估中用到的所有定性和定量的数值或信息，这些数据可能来自测量到的环境清单数据，也可以是中间的处理结果。针对数据采集过程中所涉及的物质（能量）数据设定了相应的取舍准则，如下所示：

a)	所有的能源输入均需列出，包括使用的含能废弃物；

b)	应列出主要的原材料输入，符合准则可忽略；

c)	国家或地方相关标准规定的大气、水体、土壤的各种污染物和固体废弃物均需列出；

d)	任何有毒有害物质均不可忽略；

e)	忽略的单项物质（能量）流或单元过程对环境影响的贡献均不得超过1%；

f)	所有忽略的物质（能量）流与单元过程对环境影响贡献总和不超过5%，且应予以说明。

3.2.8.3生命周期清单分析

生命周期清单分析（Life Cycle Inventroy, LCI）是生命周期评价过程的第二步，涉及到数据的收集和计算程序。是对产品、工艺流程、活动等研究系统整个生命周期阶段的资源和能源使用以及向环境（如：空气、水、土壤）排放的废弃物进行定性、定量的分析过程。目的是对产品系统的有关输入和输出进行量化。根据预先确定的研究目的和范围需要来确定。

（1）数据采集

数据采集类型包括输入和输出，其中输入包括能量输入、原材料输入，辅助性输入，其他物理输入；输出报告产品以及大气污染物、水体污染物、固体废弃物以及其他环境因素。同时数据按照来源可以分为现场数据和背景数据。标准的附录C和附录D提供了数据采集格式，其中现场采集数据按附录C中表C.1格式采集，背景数据按附录D中表D.1格式采集，对数据的获得方式和来源均应予以说明。在采集过程中，应对缺失的数据进行合理填补，并说明数据填补方法。

（2）数据质量要求

为了保证计算结果可信度，标准对于数据采集质量作出要求，现场数据采集质量应满足完整性、准确性和一致性；背景数据采集质量应满足代表性、完整性和一致性。

（3）数据验证

采集过程中，应验证数据的有效性，通过物料平衡、能量平衡、与历史数据和相近工艺数据对比等方式，确认数据的准确性与合理性。对于异常数据，应分析原因，予以替换，替换的数据应满足数据质量要求。

（4）数据计算

在数据收集与确认完成后，需要根据计算程序对镁碳砖产品系统中每一个单元过程和功能单位求得清单结果。生命周期评价中的清单分析计算程序在确认数据后还需将数据与单元过程、功能单位分别相关联，同时根据流程图和系统边界可以将各单元过程相互关联，从而对整个系统进行计算，即数据合并。这一计算是以统一的功能单位作为该系统所有单元过程中物流、能量流的共同基础，求得系统中所有的输入和输出数据，形成产品生命周期清单，可参见附录E。

（5）数据分配

大部分工业过程都是产出多种产品，并将中间产品和弃置的产品通过再循环用作原材料。当环境负荷要用其中一种或部分产品来表征时，就产生了输入输出数据如何在多个产品或多个系统之间分配的问题。将过程或产品系统中的输入和输出流划分到所研究的产品系统以及一个或更多的其他产品系统中，GB/T 24040《环境管理 生命周期评价 原则与框架》将其定义为分配（allocation）。因此，必须根据既定的方案将物流、能量流和环境排放分配到各个产品。

本标准中同一企业生产的多种镁碳砖产品互为共生产品，而对于涉及的共生产品清单分配方法应在生命周期评价报告中予以明确说明。镁碳砖产品优先采用质量分配法。

3.2.8.4生命周期影响评价

依据GB/T 32161-2015《生态设计产品评价通则》要求，本章包括影响类型确定、清单指标参数归类、分类评价以及计算方法。

（1）影响类型确定

本标准编制过程中，标准起草组对多家镁碳砖生产企业进行了调研，收集了镁碳砖生产过程的现场数据和背景数据，使用ReCiPe评价方法（该方法为评价产品全生命周期环境影响的国际主流方法之一）进行过程贡献、环境影响贡献分析，辨识了镁碳砖产品的关键影响类型、单元过程以及输入输出物质。

据此选取全球变暖（Global warming）、颗粒物形成（Fine particulate matter formation）、人体毒性-致癌影响（Human carcinogenic toxicity）、人体毒性-非致癌影响（Human non-carcinogenic toxicity）、陆地生态系统酸化（Terrestrial acidification）、化石能源稀缺（Fossil resource scarcity）、水资源稀缺（Water consumption）七种贡献率最大的环境影响类型作为必要的环境影响类型，在依据本标准对镁碳砖产品进行生命周期评价时必须包括相关数据。

（2）清单指标参数归类

根据清单指标参数的物理化学性质，将对某影响类型有贡献的指标参数归到一起。根据镁碳砖产品生产过程中直接相关的输入输出物质归类，结果如表3-7所示。本表仅提供了镁碳砖产品生产过程的数据即部分现场数据，未将背景数据中有贡献的指标参数进行归类，仅为了便于企业进行自评价。

表3-7  镁碳砖产品生命周期清单指标参数分类

| 影响类型 | 清单指标参数归类 |
| --- | --- |
| 全球变暖 | 二氧化碳、一氧化二氮、甲烷等 |
| 颗粒物形成 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等 |
| 人体毒性-致癌损害 | 铬、镍、汞等 |
| 人体毒性-非致癌损害 | 锌、汞、镉等 |
| 陆地生态系统酸化 | 氨气、二氧化硫、氮氧化物等 |
| 化石能源稀缺 | 原煤、原油、天然气等 |
| 水资源稀缺 | 水 |

（3）分类评价

本标准所涉及的污染物排放的环境影响特征化指标参数采用ReCiPe 2016 Midpoint(H)方法体系，环境影响特征化类型对应特征化模型、类型参数以及来源见表3-8。

表3-8 镁碳砖产品生命周期影响评价

| 环境影响特征化类型 | 单位 | 指标参数 | 特征化因子 | 特征化因子单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全球变暖 | kg CO2 eq. | 二氧化碳 | 1 | kg CO2 eq. / kg |
|  |  | 一氧化二氮 | 298 | kg CO2 eq. / kg |
|  |  | 甲烷 | 34 | kg CO2 eq. / kg |
| 颗粒物形成 | kg PM2.5 eq | 颗粒物 | 1 | kg PM2.5 eq. / kg |
|  |  | 二氧化硫 | 0.29 | kg PM2.5 eq. / kg |
|  |  | 氮氧化物 | 0.11 | kg PM2.5 eq. / kg |
| 人体毒性-致癌影响 | kg 1,4-DBC eq. | 铬 | 19900 | kg 1,4-DBC eq. / kg |
|  |  | 镍 | 373 | kg 1,4-DBC eq. / kg |
|  |  | 汞 | 69.6 | kg 1,4-DBC eq. / kg |
| 人体毒性-非致癌影响 | kg 1,4-DBC eq. | 锌 | 282000 | kg 1,4-DBC eq. / kg |
|  |  | 汞 | 681000 | kg 1,4-DBC eq. / kg |
|  |  | 镉 | 1190000 | kg 1,4-DBC eq. / kg |
| 陆地生态系统酸化 | kg SO2 eq | 氨气 | 1.96 | kg SO2 eq. / kg |
|  |  | 二氧化硫 | 1 | kg SO2 eq. / kg |
|  |  | 氮氧化物 | 0.36 | kg SO2 eq. / kg |
| 化石资源稀缺 | kg oil eq. | 原煤 | 0.42 | kg oil eq. / kg |
|  |  | 原油 | 1 | kg oil eq. / kg |
|  |  | 天然气 | 0.84 | kg oil eq. / m3 |
| 水资源稀缺 | m3 | 水 | 1 | m3 |

（4）计算方法

影响评价结果计算方法如下所示。

EPi=EPij=（Qj×EFij）……………………….…………（B.1）

式中:

EPi——第i种影响类型特征化值；

EPij——第i种影响类别中第j种清单指标参数的贡献；

Qj——第j种清单指标参数；

EFij——第i种影响类型中第j种清单指标参数的特征化指标参数。

但是该方法仅能计算表3-7和表3-8中提供特征化指标参数的指标参数造成的环境影响贡献，具有局限性和不完整性。建议在使用该标准进行生命周期评价报告时，可以根据现场数据和背景数据并借助于生命周期评价软件进行镁碳砖产品生命周期评价。

3.2.8.5生命周期解释和报告

本章为生命周期评价解释阶段，是生命周期评价中根据规定的目的和范围的要求对清单分析和（或）影响评价的结果进行归纳以形成结论和建议的阶段。包括产品生命周期模型的稳健性评价、特点问题识别与改进方案确定以及结论、建议和限制。

产品生命周期模型的稳健性评价用于评价系统边界、数据来源、分配选择和生命周期影响类型等方法选择对结果的影响程度。宜用于评价镁碳砖生命周期模型稳健性的工具包括、完整性检查、敏感性检查和一致性检查。

特点问题识别与改进方案确定是为了产生环境效益或至少将环境责任降至最低，根据清单分析和影响评价阶段的信息提出一系列与产品相关的绿色设计改进方案。

结论、建议和限制则是根据确定的产品生命周期评价的目的和范围阐述结论、建议和限制。结论宜包括评价结果、热点问题摘要和方案。

3.2.9 附录C

附录C为资料性附录，是现场数据收集信息，包括现场数据采集质量要求以及格式。现场数据采集表见表3-9。

表3-9现场数据采集表

| 基本信息 | 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 企业所属省份 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系人及联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产线数量/设计产能 |  | 共_____条，设计产能：_____ / _____/ _____（分线填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 数据统计周期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品信息 | 产品种类a/实际产量 |  | 种类1： ：产量 吨。 种类2： ：产量 吨。 ··· |  |  |  |  |  |  |
| 资源 消耗 | 种类 |  | 消耗量 | 单位 | 产地 | 取得方式 填写自产或外购 | 运输方式 汽运、火车或船运 | 运输距离（km） |  |
|  | 镁砂 |  |  | t |  |  |  |  |  |
|  | 石墨 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 抗氧化剂 |  |  | t |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水 |  |  | m3 |  | 说明来源（自来水、河水等）： |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能源 消耗 | 种类 |  | 消耗量 | 单位 | 当量值（tce） | 低位发热量数据来源（如：企业自测或供方提供） |  |  | 详细情况说明 |
|  | 天然气 |  |  | Nm3 |  |  |  |  | 低位发热量： |
|  | 煤 |  |  | t |  |  |  |  | 低位发热量： |
|  | 柴油 |  |  | t |  |  |  |  | 低位发热量： |
|  | 汽油 |  |  | t |  |  |  |  | 低位发热量： |
|  | 电力消耗 |  |  | kW·h |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |  |  | 低位发热量： |
| 污染物 | 种类 |  | 排放量 | 单位 | 数据来源（如：在线监测或定期环境检测报告） |  | 详细情况说明 |  |  |
|  | 大气污染物 | 颗粒物 |  | t |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  | t |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  | t |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他： |  | t |  |  |  |  |  |
|  | 水体污染物 | 污染物1： ： 污染物2： ： 其他： |  |  |  |  | 分别列出种类与排放量 |  |  |
| a按产品对应标准要求进行分类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2.10 附录D

附录D为资料性附录，是背景数据收集信息，包括背景数据采集质量要求以及格式。背景数据采集表见表3-10。

表3-10背景数据采集表

| 背景数据 |  | 数据来源 | 数据获取方式 | 时间相关性 | 地域相关性 | 技术相关性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源获取 | 镁砂 |  |  |  |  |  |
|  | 石墨 |  |  |  |  |  |
|  | 抗氧化剂 |  |  |  |  |  |
|  | 水 |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |
| 能源获取 | 天然气 |  |  |  |  |  |
|  | 煤 |  |  |  |  |  |
|  | 柴油 |  |  |  |  |  |
|  | 汽油 |  |  |  |  |  |
|  | 电 |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |
| 运输 | 公路运输 |  |  |  |  |  |
|  | 铁路运输 |  |  |  |  |  |
|  | 水路运输 |  |  |  |  |  |

3.2.11 附录E

附录E为资料性附录，是镁碳砖生命周期清单表，见表3-11。

表3-11镁碳砖生命周期清单表

| 影响类型 |  | 原料获取 | 能源生产 | 运输 | … | 产品生产 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源消耗 | 镁砂 |  |  |  |  |  |
|  | 石墨 |  |  |  |  |  |
|  | 抗氧化剂 |  |  |  |  |  |
|  | 水 |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |
| 能源消耗 | 原煤 |  |  |  |  |  |
|  | 原油 |  |  |  |  |  |
|  | 天然气 |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |
| 空气排放 | 颗粒物 |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |
| 水体排放 | 水体污染物1 |  |  |  |  |  |
|  | 水体污染物2 |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |
| 土壤排放 | 土壤污染物1 |  |  |  |  |  |
|  | 土壤污染物2 |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |
| 其他： | 其他： |  |  |  |  |  |

四、主要验证情况分析

本标准通过企业的实际考察、验证，确定可以用于镁碳砖绿色设计产品评价，并且能够体现出产品资源、能源、环境、产品四方面在绿色设计与生产方面的优越性。同时结合产品生命周期评价验证，更好分析出了各企业镁碳砖各方面环境影响的优劣势。

依据本标准进行的镁碳砖绿色设计产品的评价活动，可以结合产品资源、能源、环境、产品四属性，系统的评价企业镁碳砖产品绿色设计与生产水平，推动企业绿色发展，进而有利于推动我国耐火材料行业绿色低碳发展。

本标准选取7家行业领先的典型生产企业对标准的基本要求、资源属性、能源属性、环境属性和产品属性具体参数进行评价验证了标准的适用性、合理性、科学性。

本标准中选取7家企业对基本要求，产品的资源属性、能源属性、环境属性和产品属性进行评价，达标情况如下表所示：

表4-1 企业基本要求符合情况

| 基本要求条款 | 企业A | 企业B | 企业C | 企业D | 企业E | 企业F | 企业G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 5.1.2 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 5.1.3 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 5.1.4 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 5.1.5 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 5.1.6 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 5.1.7 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |

资源属性、能源属性、环境属性和产品属性的具体数值如下所示：

表4-2 企业评价指标验证

| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 基准值 |  | 企业A | 企业B | 企业C | 企业D | 企业E | 企业H | 企业I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源属性 | 不合格产品回收利用率 | % | ≥96 |  | 99.8 | 95 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 |
|  | 工业废水回收利用率 | % | 100 |  | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 能源属性 | 单位产品能耗 | kgce/t | 未实现全流程自动化 | 30 | 28 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 28.16 |
|  |  |  | 实现全流程自动化 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境属性 | 颗粒物排放浓度 | mg/m3 | ≤10 |  | ≤10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 9 | 10 |
|  | 二氧化硫排放浓度 | mg/m3 | ≤50 |  | ≤50 | 50 | 20 | 50 | 50 | 50 | 45 |
|  | 氮氧化物排放浓度 | mg/m3 | ≤100 |  | ≤100 | 100 | 120 | 100 | 100 | 100 | 89 |
| 评价结果 |  |  |  |  | 达标 | 不达标 | 不达标 | 不达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

《绿色设计产品评价技术规范 镁碳砖》标准验证选取7家行业领先的典型生产企业。7家生产企业基本要求均全部符合，1家企业资源属性未达到标准要求、1家企业能源属性未达到标准要求，综合情况分析：7家验证企业中3家企业达到标准要求，4家企业未达到标准要求。

对于生命周期方面的验证：本标准生命周期部分选取具有代表性的生产企业，对其2022年生产数据进行汇总，完成产品生命周期评价，具体结果见表4-3，本标准所选取环境影响类型均为镁碳砖生产过程中影响占比较大的种类。

表4-9 镁碳砖生命周期环境影响类型验证情况表

|  | 企业1 | 企业2 | 企业3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全球变暖 | 40.70% | 42.94% | 48.08% |
| 颗粒物形成 | 32.02% | 32.33% | 43.27% |
| 人体毒性-非致癌损害 | 14.67% | 13.16% | 2.40% |
| 人体毒性-致癌损害 | 9.51% | 8.51% | 2.17% |
| 陆地生态系统酸化 | 0.88% | 0.90% | 1.45% |
| 化石能源稀缺 | 0.74% | 0.68% | 0.69% |
| 水资源稀缺 | 0.66% | 0.51% | 0.68% |
| 臭氧形成-陆地生态系数损害 | 0.39% | 0.46% | 0.44% |
| 淡水富营养化 | 0.13% | 0.11% | 0.39% |
| 土地占用 | 0.11% | 0.10% | 0.31% |
| 臭氧形成-人体健康损害 | 0.08% | 0.10% | 0.05% |
| 淡水生态系数毒性 | 0.05% | 0.04% | 0.04% |
| 陆地生态系统毒性 | 0.03% | 0.03% | 0.01% |
| 电离辐射 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 海水生态系统毒性 | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
| 臭氧消耗 | 0.00% | 0.05% | 0.00% |
| 矿物资源稀缺 | 0.00% | 0.04% | 0.00% |

五、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

（一）经济效益、社会效益、产业规模、推广应用、工程应用情况、预期达到的经济、社会效益

（1）社会效益

从标准化效益评价的角度出发，绿色工厂评价标准的实施主要为了实现节能环保、促进社会发展的社会效益。基于《标准化效益评价 第二部分：社会效益评价通则》（GB/T 3533.2-2017）标准，我们设计了《绿色设计产品评价技术规范 镁碳砖》实施的社会效益评价指标体系。通过利用层次分析法（“AHP”法）对评价指标体系进行了权重确定。标准起草组通过邀请10名建材行业专家组围绕社会效益影响进行了综合评价，评分规则以GB/T 3533.2规定的十分制五级评价方法进行。评价表格式见表5-1。

表5-1 社会效益影响程度评价表

| 目标层 | 准则层 | 权重 | 次准则层 | 指标层 | 分值 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会效益 | 节能环保 | 50% | 资源 | 促进了原材料的有效利用 |  | 20% |
|  |  |  |  | 促进了水资源的有效利用 |  | 20% |
|  |  |  | 能源 | 促进了生产节能的推进 |  | 30% |
|  |  |  | 环境 | 有效降低污染物排放水平 |  | 30% |
|  | 社会发展 | 50% | 科学技术 | 推动相关标准的实施 |  | 20% |
|  |  |  |  | 促进了行业相关技术的发展 |  | 20% |
|  |  |  | 教育管理 | 提升人员节能环保意识 |  | 15% |
|  |  |  |  | 提升企业管理水平 |  | 15% |
|  |  |  | 服务水平 | 有效降低评价服务成本 |  | 15% |
|  |  |  |  | 提升评价开展效率 |  | 15% |

表5-2 标准化社会效益效果判断的依据

| 标准化社会效益评价值（y） | 0≤y＜2 | 2≤y＜4 | 4≤y＜6 | 6≤y＜8 | 8≤y＜10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准化社会效益效果判断 | 非常不显著 | 不显著 | 一般 | 较显著 | 显著 |

根据回收统计10名专家的社会效益评价表，专家对系列标准的评分均高于6分，也即社会效益为较显著至显著之间。

（2）经济效益

绿色产品评价标准突出产品生产的节能性和生产过程中的节材、使用中的高性能：

节能：本标准对于镁碳砖单位产品能耗要求为30kgce/t（非全流程自动化），为最新发布的行业能耗限额标准的先进值。。

节水节材：标准绿色产品需要满足不合格品回收利用率大于等于96%和生产废水回收利用率100%的要求，基本不产生固体废物。相关产品可以完全将自然资源转化为相关产品。

（3）生态效益

绿色产品评价和绿色工厂评价一样，注重产品的节能、减排、降碳、节材等生命周期绿色发展理念。结合相关政策的实施，以标准化为手段，将实现企业与行业层面的生态改善目标。

（二）本标准指标的技术先进性以及本标准的发布对行业及社会发展的促进作用，即与“宜业尚品造福人类”的相关性。

（1）宜业尚品

党的十八大以来，我们把生态文明建设作为统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的重要内容，开展一系列根本性、开创性、长远性工作，提出一系列新理念新思想新战略，生态文明理念日益深入人心，污染治理力度之大、制度出台频度之密、监管执法尺度之严、环境质量改善速度之快前所未有，推动生态环境保护发生历史性、转折性、全局性变化。

本标准属工信部推行“绿色制造体系”中绿色设计产品类标准，与国家生态文明建设目标相契合。绿色设计产品资源、能源、环境、产品四属性分别时对产品提出了节约、降耗、环保、安全四个方面的高质量要求，是从多方面对产品进行绿色设计，使其符合行业共同力意的有效途径。另一方面，对生产过程环境影响较大的建材产品从全生命周期角度考核，降低其环境影响。并通过对建材产品进行生命周期评价，可以实现更具针对性的绿色设计改进方案。更有效地提高建材产品的环境友好性，真正实现产品的“宜业尚品”。

（2）造福人类

本标准不仅从多维度对产品提出了严格要求，同时要求对产品进行生命周期评价，在建材领域引入生命周期理念，是近些年国家倡导生态建设、生态设计后在建材行业逐渐推行起来的。

建材行业做为耗能大户，高技术新技术的推广是降低能耗从而降低其环境影响的有效途径。本标准中对生产企业的生产技术，产品生产资源消耗、能源消耗均提出了明确要求。对本行业优化产业结构，促进企业进行技术改革，淘汰落后产能可起到有效的推进作用。由此实现资源、能源消耗的降低，进而真正实现造福社会、造福人类。

六、标准中涉及专利情况

本标准不涉及专利。

七、采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况

无。

八、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

无

九、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

十、标准性质的建议说明

建议本标准作为行业推荐性标准发布。

十一、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过度办法、实施日期等）

建议按照标准报批计划确定实施日期。

十二、废止现行相关标准的建议

无。

十三、其它应予说明的事项

无。