YSZZ BLGRJ 001—25

预熔型铝镁钙精炼渣质量验收准则

2025 - 01 - 14发布

2025 - 01- 14实施

鞍钢股份鲅鱼圈钢铁分公司   发布

鲅鱼圈钢铁分公司A类原材料质量验收准则

前  言

根据公司《采购管理程序》要求，物流运输部组织编制预熔型铝镁钙精炼渣质量验收准则。

本验收准则由鞍钢股份鲅鱼圈钢铁分公司物流运输部提出。

本验收准则由鞍钢股份鲅鱼圈钢铁分公司物流运输部归口。

本验收准则主要起草单位：鞍钢股份鲅鱼圈钢铁分公司物流运输部。

- 本验收准则主要起草人：李文涛、张玉涛、吕志勇、王红军。

预熔型铝镁钙精炼渣质量验收准则

YSZZ BLGRJ 001-25

- 验收流程

物料→厂内辅料取样位置→炼钢部使用区域

└→质计中心取样、检测

- 2　炼钢部主要验收内容

- 2.1　包装、标志和质量证明书。

2.1.1　包装：采用防潮集装袋包装。袋外注明集装袋标准。净重(1000±50)千克/袋。

2.1.2　标志：包装袋标志牢固，字迹清晰不褪色。标明：供方名称；需方名称；产品名称；品级；批号；生产日期；净重。

- 2.1.3　质量证明书：每批产品必须附证明该批质量符合标准规定的质量证明书。填写证明书字迹应清楚，证明书上应注明：供方名称；需方名称；产品名称和评级；理化指标；生产日期；批号；重量；发货日期等信息。

- 2.2　外观质量：应清洁、干燥、不得混入杂物，使用期内不粉化。球状，5mm～60mm，超出上、下限的重量均不应超过总重量的3％，最大粒度不允许大于70mm。

- 2.3　PSCS系统录入

- 结算前，当供应商FeO合格率不合格时，对应送货批次将不合格信息录入PSCS系统。

- 3　质计中心验收项目

- 3.1　组批：批批取样，每车一批。

- 3.2　委托必检项目：Al2O3、MgO、H20、Si02。

- 3.3　允许复验（其中H20不允许复检）

- 执行标准。

- 预熔型铝镁钙精炼渣标准

| 物料代码 | Al203,% | Ca0,% | MgO,% | H20,％ | Si02,％ | S,％ | P,％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A0004084 | ≥60.00 | ≥10.00 | ≥10.00 | ≤1.0 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.025 |

- PSCS质量不合格处置方法

- 4.1　化检验一项指标不合格，当批货物单价降10%；二项指标不合格，当批货物单价降20%。

- 4.2　下列情况之一及以上者，当批货物按单价降60%结算。（1）SiO2＞5%；（2）Al2O3＜55%；（3）MgO＜8%；（4）H20＞1.5%；（5）三项或三项以上指标不合格。

4.3　未使用实行退货处理。

4.4　当PSCS每批次结算时按计价公式吨累计扣款金额≥合同单价时，批次中的每吨均按1元进行结算。