YSZZ LGRJ 032/80—21

萤石（80）质量验收准则

2024 - 09 - 25发布

2024 - 10- 01实施

鞍钢股份有限公司   发布

鞍钢股份有限公司A类原材料质量验收准则

前  言

根据公司《采购管理程序》要求，制造管理部组织编制A类原燃材料质量验收准则。

本验收准则对应的采购标准为《萤石采购技术条件》（APTQ LGRJ 032—21）中的牌号Ⅱ级，即萤石（80）。

从2024年10月1日起，萤石（80）的供货方式由入库改为直付，即：卸料地点由灵山料场熔剂库房改为直付炼钢总厂各个使用区域。入库改直付后，当质量出现不合格时丧失原堆复检条件，因此需要调整质量验收准则的部分内容，主要变化如下：

- 修改验收流程，物料到达地点由资源储运经营中心改为炼钢总厂；

- 取消资源储运经营中心验收项目，增加炼钢总厂验收项目；

- 取消关于退货的相关规定；

- 必检项目取消H2O；

- 重新制定取样方法；

萤石(80)质量验收准则

- 1　验收流程

物料→厂内质计中心辅料取样位置→炼钢总厂使用区域

└→质计中心取样、检验

- 2　炼钢总厂验收项目

2.1　包装:防潮集装袋，底部带活口，净重（1000±50）千克/袋。袋外注明集装袋标准。

2.2　标志:按车适当标明产品名称。

2.3　质量证明书:每批产品必须附证明该批质量符合标准规定的质量证明书。填写证明书字迹应清楚，证明书上应注明：供方名称；需方名称；产品名称；理化指标检验结果；执行的产品标准编号。

2.4　外观质量:不得混入其他外来杂物。粒度“天然块矿”：10mm～50mm。超出上、下限的重量均不应超过总重量的10%。最大粒度不允许大于70mm。

- 3　质计中心验收项目

- 3.1　取样频次：批批取样，每车一批。

- 3.2　取样方法：每车取4遍样品，按平均值发报告。

- 3.3　必检项目：CaF2、SiO2、P、S

- 3.4　允许复验

- 执行标准。

- 萤石（80）标准

| 物料代码 | 牌号 | CaF2/% | SiO2/% | P/% | S/% | H2O/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A0002194 | CaF2≥70% | ≥70 | ≤28.0 | ≤0.06 | ≤0.30 | ≤2.0 |

- 4　PSCS质量不合格处置方法

4.1　CaF2不合格扣款方法：

到货以CaF280%为基准计价，CaF2≥80%时每提高1%加价10元/吨，CaF2＞90%后不再加价；

以CaF2=80%为基础，75%≤CaF2(检验值)＜80%，每降低1%降价10元/吨；

以CaF2=80%为基础，CaF2(检验值)＜75%，每降低1%降价20元/吨。

4.2　SiO2、P、S不合格扣款方法：

化检验一项指标不合格，当批货物单价降10%。多项指标不合格累计考核。

- 4.3　当PSCS每批次结算时按计价公式吨累计扣款金额≥合同单价时，批次中的每吨均按1元进行结算。