YSZZ LGRJ 005—21

菱镁石块质量验收准则

2024 - 09 - 25发布

2024 - 10- 01实施

鞍钢股份有限公司   发布

鞍钢股份有限公司A类原材料质量验收准则

前  言

根据公司《采购管理程序》要求，制造管理部组织编制A类原燃材料质量验收准则。

本验收准则对应的采购标准为《菱镁石块采购技术条件》（APTQ LGRJ 005—21）。

从2024年10月1日起，菱镁石块的供货方式由入库改为直付，即：卸料地点由灵山料场熔剂库房改为直付炼钢总厂各个使用区域。由于卸料地点发生变化，需要修改质量验收准则，主要变化如下：

- 修改验收流程，物料到达地点由资源储运经营中心改为炼钢总厂；

- 取消资源储运经营中心验收项目，增加炼钢总厂验收项目；

- 取消关于退货的相关规定，并修改相应的扣款规定；

- 重新制定取样方法。

菱镁石块质量验收准则

- 1　验收流程

物料→炼钢总厂使用区域→炼钢总厂

└→质计中心取样、检验。

- 2　炼钢总厂验收项目

2.1　包装：散装。

2.2　标志：按车标明镁石粉名称。

2.3　质量证明书：每批产品必须附证明该批质量符合标准规定的质量证明书。填写证明书字迹应清楚，证明书上应注明：供方名称；需方名称；产品名称；批号（或车船号）；理化指标检验结果；发货日期；执行的产品标准编号。

- 2.4　外观质量：不应混入外来杂物。10mm～30mm。超出上、下限的重量均不能超过总重量的10%。

- 3　质计中心验收项目

- 3.1　取样地点：炼钢1#、2#、3#、4#作业区卸料槽。抽取到2#、3#作业区的车辆，需先到4#卸料槽取样完毕后，再到落料地点卸料。

- 3.2　取样安排：供应商提前一天提供所有卸料区域的全部车辆信息，由炼钢厂将车号及落料地点发到耐火及炼钢取样信息群。质计中心在所有来样车辆中（不需要区分卸料地点）随机抽取至少一个及以上车号，进行取样。

- 3.3　取样方法：卸车过程中采用托盘截流取样。每车截取次数不小于4次，每次不少于1.0kg，粒度大于10mm的菱镁石。盛装袋要求清洁、干燥、结实耐用，盛装完样品后用带编码的自锁式扎带封口。当天所取样品同供应商组为一批。

- 3.4　取样频次：批批取样，每天一批。

- 3.5　必检项目：MgO、H2O、S。

- 3.6　允许复验（不包括H2O）

- 执行标准。

菱镁石块标准

| 物料代码 | 牌号 | 质量分级 | MgO/% | CaO/% | SiO2/% | CaF2 | P | S | H2O/% | 灼减 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A0002214 | LM45-AL/BL | 一级品 | ≥45 | ≤2 | ≤1.5 | ≤1.0 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤3 | 20～45 |
|  |  | 二级品 | ≥42 | ≤2 | ≤1.5 | ≤1.0 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤3 | 20～45 |

- 4　PSCS质量不合格处置方法

4.1　MgO不合格扣款标准

1） 42%≤MgO＜45%每降低1%在基价基础上下浮2元/吨（不足1%按1%计）；

- 2） MgO：40%～＜42%，扣款15%；

- 3） MgO：38%～＜40%，扣款30%；

- 4） MgO：36%～＜38%，扣款50%；

- 5） MgO＜36%，扣款80%。

4.2　S不合格扣款标准

1） S每上升0.010%在基价基础上分别下浮1元/吨；

2） S＞0.10%,按单价50%结算。

4.3　H2O不合格扣款标准

H2O每上升0.5%在基价基础上下浮1元/吨（不足0.5%按0.5%计）。

- 4.4　当PSCS每批次结算时按计价公式吨累计扣款金额≥合同单价时，批次中的每吨均按1元进行结算。