YSZZ LGRJ 034—25

代替YSZZ LGRJ 034—24b

铝钙复合脱氧剂质量验收准则

2025 - 02 - 18发布

2025 - 04 - 01实施

鞍钢股份有限公司   发布

鞍钢股份有限公司A类原材料质量验收准则

前  言

根据公司《采购管理程序》要求，制造管理部组织编制本部熔剂质量验收准则。

- 本验收准则对应的采购标准是APTQ LGRJ 034—25。

本验收准则代替YSZZ LGRJ 034—24b，与YSZZ LGRJ 034—24b相比，主要变化如下：

- N指标由“≤0.25%”改为“≤0.20%”；

- 增加指标TC≤2.0%，必检元素。

- 明确降价基准。

- 加大质量不合格时的降价幅度。

- 本验收准则执行的开始日期是2025年4月1日。

- 2025年4月1日前的质量验收准则执行YSZZ LGRJ 034—24b，YSZZ LGRJ 034—24b对应的采购标准是APTQ LGRJ 034—24c。

- 铝钙复合脱氧剂质量验收准则

- 验收流程

物料→厂内辅料取样位置→炼钢总厂使用区域

└→质计中心取样、检测

- 2　炼钢总厂主要验收内容

- 2.1　包装、标志和质量证明书。

2.1.1　包装：采用防潮集装袋包装。袋外注明集装袋标准。净重(1000±50)千克/袋。也可采用防潮小袋包装，净重(10±0.5)千克/袋。

2.1.2　标志：包装袋上标志应牢固，字迹应清晰不退色。标明：供方名称、需方名称、产品名称、批号、生产日期、发货日期。

- 2.1.3　质量证明书：每批产品必须附证明该批质量符合标准规定的质量证明书。填写证明书字迹应清楚，证明书上应注明：供方名称；需方名称；产品名称；理化指标检验结果；执行的产品标准编号。

- 2.2　外观质量：应清洁、干燥、不得混入杂物，皮带上料时不粉化。球状，5mm～50mm，超出上、下限的重量均不超过总重量的5%。

- 2.3　使用效果

- 2.3.1　反应状态：当脱氧剂在转炉出钢后加入到钢包表面时迅速蔓延至整个渣面。炉炉验收。

- 2.3.2　FeO去除率：跟据实际使用效果评价。

- 转炉出钢后脱氧剂目标加入量（1.6～1.7）kg/吨钢时：

- 1）RH到站钢水顶渣FeO≤8.0%合格率不小于90%；

- 2) RH到站钢水顶渣FeO≤6.0%合格率不小于80%；

- 3) RH到站钢水顶渣FeO均值不大于4.5%。

- 2.4　PSCS系统录入

- 结算前，当供应商FeO合格率不合格时，对应送货批次将不合格信息录入PSCS系统。

- 3　质计中心验收项目

- 3.1　必检项目：Al、SiO2、Al2O3、N、TC

- 执行标准。

- 铝钙复合脱氧剂标准

| 物料代码 | Al/% | TC | CaO/% | SiO2/% | Al2O3% | N/% | S+P/% | H2O/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A0004083 | ≥43 | ≤2.0 | 16～28 | ≤5 | 17.5±3 | ≤0.20 | ≤0.15 | ≤0.5 |

- 3.2　是否允许复验

允许复验（不包括H2O）。

- 4　PSCS质量不合格处置方法

4.1　41%≤Al＜43%时，以Al=43%为基准，超标部分每降0.01%扣5元/吨；Al＜41%时，如果物料没有使用退货，当因需方原因无法退货的，以Al=43%为基准，超标部分每降0.01%扣10元/吨。

4.2　SiO2、Al2O3不合格时，均降价5%；

4.3　0.20%＜N含量≤0.25%，降价20%；0.25%＜N含量≤0.30%，降价50%；N含量＞0.30%，降价100%。

4.4　2.0%＜TC≤3.0%，降价20%；3.0%＜TC≤4.0%，降价50%；TC＞4.0%，降价100%。

- 4.5　FeO合格率每低于标准1%，扣取样批次2%。

- 4.6　FeO均值每高于标准0.1%，扣取样批次2%。

4.7　当PSCS每批次结算时按计价公式吨累计扣款金额≥合同单价时，批次中的每吨均按1元进行结算。