精致氯化镁技术及功能性验收标准

（2024-05）

一、质量要求

产品的理化指标要求见下表

| 指 标 品名 | MgCl2•6H2O % | MgCl2 % |
| --- | --- | --- |
| 精致氯化镁 | ≥98 | ≥45 |
| 无水氯化镁 | —— | ≥98 |

说明：理化指标仅抽样检测，作为功能性验收的补充手段，日常不作为常规验收手段。

- 包装及外观质量要求:

（一）50Kg/袋，有内衬的防潮防水复合编织袋包装，包装无破损；无水炉化镁为干净无杂质的饼子。

（二）外观无杂质、无结块。

（三）标识清晰，生产单位、规格、品名、生产日期、保质期等不得漏项。

三、使用验收要求

（一） 精致氯化镁需满足施工要求，结合性能好，冶炼作业时不发生喷溅现象，钒铁水淬后分离时是不粘结，表面光滑，确保锭模和电炉使用要求和安全。

（二）每月评价一次使用效果，施工困难，扣实际使用量的10%；发生喷溅，扣实际使用量的5%；粘结性能差，扣实际使用量的10%；无粘性或粘结性差导致无法满足施工要求的退货处理。

（三）受潮结块严重或杂质较多的按退货进行处理。

四、其他要求及考核

（一）每批次的批量不能超过30吨，且生产日期间隔不能超过7天。

（二）交货的每批产品应附有质量证明书，内容包括：生产单位名称、厂址、产品名称、生产日期、保质期以及本标准规定的各项指标检验结果等。

（三）包装物按过磅量的0.15%进行扣减。

（四）包装和标识等不符合要求的每次考核1000-3000元。

（五）包装破损的按破损包装量的5-20%进行考核。

（六）抽检指标不达标每次考核2000元。

（七）因产品质量原因造成的损失供应单位需承担相应的责任。