1）粘土砖

| 序号 | 指标名称 |  | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显气孔率 |  | ≦24% |
| 2 | 加热永久线性变化率 | 1350℃×2h | -0.5~+0.1% |
| 3 | 常温耐压强度 |  | ≥30MPa |
| 4 | 0.2MPa荷重软化开始温度 |  | ≥1300℃ |

2）轻质粘土砖

| 序号 | 指标名称 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 体积密度 | 1000kg/m3 |
| 2 | 常温耐压强度 | ≥3.5MPa |
| 3 | 加热永久线性变≦2%的试验温度 | 1300℃ |
| 4 | 350℃导热系数[W/(m·K)] | ≦0.4 |